- 南京金羚生物基采购喷丝板组件技术协议

- 喷丝板组件（套）数：以合同为准

2. 喷丝板（莱赛尔纤维）技术参数：

2.1喷丝板座的外形尺寸：865*120*33mm（此为不含左右水座长度约数，以甲方提供样品为准），内含热水循环通道。

2.2打孔区尺寸845*20mm（约数，以甲方提供样品为准） 两端设计为半圆形

2.3 每块板配有一套保护罩，材料：SUS304,板厚度：约2mm（按甲方提供样品），贴耐高温保护膜。

2.4喷丝板底座材料：32Cr13Mo 或 3Cr13（按甲方提供样品）。

2.5喷丝板条材料（进口材质）: SUS317L（或者SUS430，贵公司指定)    板厚≥1.2mm  0/-0.03mm

2.6 分配板：32Cr13Mo

2.7 孔形状：圆形

2.8 孔径：φ0.075mm

2.9 孔数：47002个，堵孔率小于等于万分之一

2.10孔排列形式：棱形交错排列分布，两头为半圆形

3、技术要求（加工精度达到进口ENKA 喷丝板水平）

3.1 工作温度：80-120℃

3.2耐压：正常使用压力≤8MPa       瞬时压力≤10MPa

3.3 喷丝板底部外表面不许有砂眼、伤痕、折角等

3.4 孔径允许偏差：φ0.075mm±0.002mm          孔型不圆度<0.002mm

孔间距：行间距0.6±0.02mm，列间距0.5±0.02mm	，孔行列间距均匀

3.5长径比： L/D=2:1

3.6 孔内无任何异物

3.7  表面、孔道粗糙度：直孔表面Ra≤0.1，导孔表面Ra≤0.2，出丝面Ra≤0.1，其余部分Ra≤0.4	表面、孔道光洁度高

4、喷丝板组件供货范围：（不含热水快速插座，其余与样品相同组装成套交付）

4.1 包含左、右两块进水座

4.2不包含喷丝板组件内部、外部三元乙丙橡胶密封圈。

4.3组装喷丝板的固定支架。

4.4不包含多层不锈钢点焊滤网（厚度公差满足装配要求）、包含分配板、紧固喷丝板的高强螺栓（按甲方提供样品）。

4.5喷丝板质量要求：喷面不变形、不开焊、不断裂，微孔板内侧需加焊一圈并打磨光滑；未注尺寸按样品实物测绘，保护板改变样品钉状支撑方式、材料（需考虑耐高温材料）。

6、喷丝板组件连接方式：按甲方提供样品。

7、喷丝板验收要求：

7.1每个喷丝板上刻有规格、编号、并在跟样品同样位置需打钢印标记，包含厂家名称、生产日期，便于区分国产和进口喷丝板。

7.2开箱验收查看表面完好无损，无堵孔、无划痕、无碰伤、无变形（喷丝面表面无哈哈镜现象）。

7.3正常生产时，纤维物理指标符合天丝质量标准，不存在夹胶漏胶现象。

7.4喷丝板条加工完成未焊接前，需通知甲方进行中期验收。

8、喷丝板文件资料（提供电子版）

8.1外形尺寸图：合同生效15天提供，电子版。

8.2 产品说明书及合格证：设备交货提供，1正5副。

8.3 设备外供图

8.4 机械部分

装配图、部件图、易损件明细表、产品说明书。设备交货提供，纸质版2份。

9、卖方提供详细备件清单。

10、 质量保证

设备的质量保证期为设备运行后的12个月，期间除人为因素损坏之外，卖方全部给予免费更换。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 签字代表： | 签字代表： |
| 日期： | 日期： |